Форма 2

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при производстве работ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ позиции (установлен в отношении одного наименования товара** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Минимальные значения показателей** | **Максимальные значения показателей** | **Значения показателей, которые не могут изменяться.** | **Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки** | **Единица измерения.** |
| 1. | Щебень для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | Стойкость к воздействию окружающей среды |  |  | Да |  |  |
|  |  | Группа в соответствии с содержанием зерен пластинчатой формы |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой формы | 10 | 40 |  |  | % |
|  |  | Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии  | 11 |  |  |  | % |
|  |  | Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии | 15 | 20 |  |  | % |
|  |  | Марка по истираемости щебня |  |  | И2 |  |  |
|  |  | потеря массы при испытании на истираемость | 20 | 40 |  |  | % |
|  |  | Содержание зерен слабых пород | 7 |  |  |  | % |
|  |  | потеря массы после испытания насыщения в растворе сернокислого натрия не менее 3 циклов |  | 10 |  |  | % |
|  |  | Марка по морозостойкости | F25 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | 3 |  |  | % |
|  |  | Содержание глины в комках |  | 25 |  |  | % |
|  |  | Потеря массы при испытании на распад |  |  | 4 |  | % |
|  |  | Средняя плотность зерен щебня из горных пород | 2 | 3 |  |  | г/см3 |
|  |  | аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах |  | 50 |  |  | Ммоль/л |
|  |  | по массе сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 |  | 1,5 |  |  | % |
|  |  | по массе пирита |  | 4 |  |  | % |
|  |  | по объему слоистых силикатов, если слюды, гидрослюды, хлориты и другие являются породообразующими минералами |  | 15 |  |  | % |
|  |  | по массе галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора |  | 0,1 |  |  | % |
|  |  | по массе свободных волокон асбеста |  | 0,25 |  |  | % |
|  |  | по массе угля и древесных остатков |  | 1,0 |  |  | % |
|  |  | фракция щебня |  |  | 5-10 |  |  |
|  |  | Марка щебня |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Инструкция.

*Требования к сроку и (или) объему гарантий качества товара, работ, услуг, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) - Гарантийный срок, срок гарантийного обслуживания товара устанавливается в соответствии с ГОСТ, ОСТ, техническими регламентами, ТУ, условиями Производителя, а если гарантийный срок не установлен, то не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию поставленного товара Получателем (подразделением Заказчика), но не позднее истечения 12 месяцев с момента доставки товара. Гарантия качества и гарантийное обслуживание товара распространяется на товар и на все составляющие его (товара) части (комплектующие изделия).*

*Срок действия гарантии поставщика не менее срока действия гарантии производителя. Предоставление гарантии поставщика и производителя осуществляется вместе с товаром.*

*Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые исполнитель контракта должен будет оплачивать в соответствии с условиями контракта.*

Инструкция по заполнению первых частей заявок

 Правила чтения символов, употребляемых в техническом задании: символы «;» (точка с запятой) и «/» (косая черта) следует читать как «или», символ «,» (запятая) следует читать как « и », символ « ≥ » следует читать как больше либо равно, символ «≤» следует читать как меньше либо равно, значения, отмеченные знаком «+», являются значениями, которые не могут изменяться и требуют указания участником размещения заказа конкретного значения (например, 60±3 мм может быть от 57 до 63 мм включительно), предлог «до» означает, что требуется параметр менее указанного значения, не включая указанный, предлог «от» означает, что требуется параметр более указанного значения, не включая указанный, указание «не менее» означает, что требуется параметр более указанного значения, включая указанный, указание «не более» означает, что требуется параметр менее указанного значения, включая указанный, знак «~» обозначает "приблизительно равно" и соответствует отклонению + 1% от указанного числового значения, знак «-», указанный между двух числовых показателей товара (например «Длина: 2000-4000 мм»), означает, что требуется конкретное значение параметра, не менее минимального и не более максимального из указанных значений параметра (в остальных случаях, указанный знак имеет значение, соответствующее общепринятым в русском языке правилам словообразования и пунктуации). В группе «Технические характеристики» требования подразделяются на две группы: «Требуемый параметр» и «Требуемое значение». Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные характеристики каждого товара (материала), в столбцах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» следует считать как одно целое требование параметра с установленными требованиями, в связи с тем, что при различном выборе разрыва фразы (разделение требования одного показателя на два столбца, суть данного требования может быть кардинально изменена, а именно значения «не менее», «не более», «менее», «более»). Если в столбце одного и того же показателя, «Требуемый параметр» указано «не», а в столбце «Требуемое значение» указано «менее» или «<», то следует считать данное выражение как единое требования «не менее», аналогично с словосочетанием «не более» («>»). Если прописано данное словосочетание полностью («не менее», «не более», «менее», «более») в «Требуемый параметр» или «Требуемое значение», следует его учитывать при заполнении заявки, так как следует рассматривать требуемый параметр с условиями, которые прописаны в обоих столбцах «Требуемый параметр» и Требуемое значение». Данное уточнение следует из того, что иногда параметр может включать в себя вариацию общего интервала значения, требуемых заказчику. В случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению в соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона. При наличии в Документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак Заказчик предполагает право Участника размещения заказа предложить к поставке эквивалентный товар (т.е. при указании в документации об аукционе на товарные знаки считать, что они сопровождаются словами "или эквивалент"); в случае если требование к показателю сопровождается символом «\*», то его следует читать как не включающее пограничные показатели.